УДАРНАЯ АДИАБАТА ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ТАТБ ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОГРАФИИ СИНХРОТРОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.

А.О. Кашкаров1,2, Л.А. Лукьянчиков1,2, Л.А. Мержиевский1,2, Э.Р. Прууэл1,2, К.А. Тен1,2, 
Ю.А. Аминов3, О.В. Костицын3, А.К. Музыря3, Е.Б. Смирнов3.

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Новосибирск, Россия

3Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск, Россия

Введение. В работе представлены результаты серии экспериментов по определению ударной сжимаемости зарядов пластифицированного ТАТБ с помощью невозмущающего метода синхротронной диагностики взрывных процессов [1, 2], реализованном на станции «Взрыв» в Центре коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» (ЦКП СЦСТИ) ИЯФ СО РАН. Возможности метода позволяют регистрировать рентгеновское щелевое кино длительностью 32 кадра с временем экспозиции менее 1 нс и частотой следования 0.496 мкс. Длина зоны наблюдения составляет около 17 мм, ширина щели до 0.1 мм. Линейная разрешающая способность метода 0.1-0.2 мм.

В экспериментах использовались цилиндрические заряды пластифицированного ТАТБ с характерными плотностями в диапазоне 1.8-1.9 г/см3. Одним торцом заряды были закреплены на массивной преграде, а на свободный металась металлическая пластина-ударник в диапазоне скоростей 0.5-3 км/с. В области наблюдения при этом была зона свободного полёта ударника и исследуемый заряд, а в части экспериментов так же край преграды. В течение одного эксперимента регистрировались x-t диаграммы свободного полета пластины-ударника, движения его после столкновения с ВВ и фронта ударной волны в заряде. В ряде экспериментов удалось зарегистрировать так же динамику фронта ударной волны отраженной от преграды.

Условия  нагружения образцов подбирались так, чтобы не происходило возбуждения детонации, т.е. в опытах исследовались характеристики нереагирующего ВВ. Значения параметров на ударной адиабате и адиабате вторичного сжатия получались стандартными методами, основанными на решении задачи о распаде разрыва.

Принципиальным достоинством использованного метода является возможность одновременной регистрации в одном эксперименте нескольких параметров. Получаемые данные об ударнике до момента соударения позволяют оценить степень деформации и возможные повороты относительно плоскости соударения. Это дает возможность корректной оценки условий соударения. Такие оценки важны с точки зрения оценки применимости методов обработки результатов экспериментов, в которых предполагается, что генерируемые волны являются плоскими, а сам процесс является осесимметричным. Одновременная регистрация параметров прямой и отраженной ударной волны позволяет определить адиабату двукратно сжатого.

Рисунок 1. Фотография экспериментальной сборки.  1 - взрывная линза, 2 - ускоряющий заряд ВВ, 3 - охранное кольцо, 4 - метаемый ударник, 5 - исследуемый образец, 6 - стальная преграда, 7 - корпус сборки из оргстекла, 8 - окно для пропуска синхротронного излучения.

Постановка и результаты экспериментов.

На рис. 1 приведена фотография подготавливаемой к эксперименту сборки (без детонатора).  Инициируемая детонатором взрывная линза 1 создаёт плоскую ударную волну, падающую на дополнительный ускоряющий заряд 2. Находящийся в охранном кольце 3 ударник 4 разгоняется продуктами взрыва и ударяет по исследуемому заряду 5, установленному на стальной преграде 6. Взрывная сборка фиксируется в корпусе 7, имеющем окно 8, через которое проходит луч синхротронного излучения (СИ).

Варьирование размера ускоряющего заряда, толщины и материала пластины-ударника задаёт диапазон параметров воздействия на исследуемый заряд. Были использованы ударники из меди, латуни и алюминия толщиной 2-4 мм. Скорости полёта получаемые при этом 0.5-3 км/с.

Луч СИ, проходящий через экспериментальную сборку, ослабляется веществом на его пути, что и регистрируется детектором. Для получения значения величины массы на луче проводится калибровка детектора на известных образцах различной толщины в статическом режиме.

На рис. 2 показаны профили массы на луче СИ в различные моменты времени. Основная часть (в центре) относится к исследуемому заряду, слева налетает пластинка-ударник, справа находится преграда. Показаны последовательные профили регистрации прямой ударной волны в образце и профиль начального невозмущенного состояния.

По полученным данным строятся x-t диаграммы процессов, рис. 3. Траектория передней границы ударника до столкновения с образцом – 1, после столкновения – 2. 3,4 – траектории фронта ударной и отраженной волн соответственно.  Точки пересечений соответствуют торцевым поверхностям образца, их положение определяется по данным для невозмущенного состояния, а так же по известной длине образцов в тех случаях, когда преграда не попадает в зону видимости. Время столкновения ударника с образцом и выхода ударной волны на границу образец-преграда рассчитывается по измеряемым скоростям ударника и фронта вблизи этих границ.

| Рисунок 2. Профили массы на луче СИ | Рисунок 3. x-t диаграмма. 1 – свободное движение ударника, 2 – движение ударника после столкновения с образцом, 3 – фронт ударной волны, 4 – фронт отраженной волны. |
| --- | --- |

Приведенные на рис. 3 данные использовались для расчета ударной адиабаты и адиабаты двукратного сжатия. В первом случае по (x-t) данным определялась скорость ударной волны  D. Массовая скорость за фронтом в этом случае предполагалась совпадающей со скоростью ударника. Полученные данные об ударной адиабате в D-u координатах лежат в довольно узком диапазоне массовой скорости 0.4 -1.0 км/с. Дальнейшее увеличение скорости ударника приводит к возникновению интенсивной химической реакции за фронтом ударной волны. При значениях массовой скорости, близких к верхнему пределу,  наблюдается инициирование в отраженной волне [1]. При массовой скорости, меньшей 0.4 км/с, скачок плотности во фронте становится слаборазличимым на фоне экспериментального шума, что приводит к недостоверности получаемых данных.

Полученные результаты использовались для построения уравнение состояния в форме Ми-Грюнайзена. При этом теплоёмкость и коэффициент Г считались постоянными, а холодная составляющая выбиралась в форме степенной функции. Получаемое уравнение состояния записывалось в виде:

P=bρρon−1+CVTГρ,

где ρo- имеет смысл плотности при 0 К, величина bвыбиралась так, чтобы при начальной плотности в 1.91 г/см3 и температуре в 300 К давление было равным нулю. Параметры CVи Г подбирались простым перебором, а величины ρoи n - на основе минимизации среднеквадратичных отклонений от экспериментальных данных.

Выражение для ударной адиабаты в данном случае имеет вид:
Psh(P0,ρ0,ρ)=11−1/2ρГ1/ρ0−1/ρbρρon−1+ρГCVT0−g(ρ)+g(ρ0)−12P01ρ−1ρ0,где T0рассчитывается из уравнения состояния, а функция g(ρ) холодная составляющая внутренней энергии:

g(ρ)=bn−1ρn−1ρon+bρ.

| Рисунок 4. Ударная адиабата и изотерма сжатия (273 K) для пластифицированного ТАТБ. Точки на изотерме взяты из [3, 4] с корректировкой давления на 17% учитывающей влияние пластификатора. | Рисунок 5. Ударная адиабата в D-u координатах. |
| --- | --- |

Минимизация отклонений между расчётной адиабатой и экспериментальными точками привела к следующим значениям параметров: b=2.30 ГПа, ρo=2.134 г/см3, n=8.198 при выбранных Г=2, CV=1200 Дж/(кг К). Построенная ударная адиабата хорошо аппроксимирует результаты данной работы (рис. 4), что говорит о приемлемости выбора формы уравнения состояния.

Построенная зависимость изотермического сжатия сравнивалась с данными работ [3, 4] (рис. 4), где приведены данные о сжимаемости кристаллического ТАТБ. Удалось добиться качественного их согласия при учитывающей влияние пластификатора корректировке по давлению на 17%.  Подобную оценку влияния пластификатора предлагают и авторы работы [3].

Интерполяция данных в область скорости детонации (D=7.4 км/с) по построенной модели дает давление за фронтом волны около 33 ГПа, что не приводит к принципиальному противоречию со значением 38 ГПа из [5].

Построенная в D-u координатах ударная адиабата хорошо описывается линейной зависимостью (рис. 5). Используемая модель уравнения состояния не отражает нелинейную особенность, возникающую при малых интенсивностях ударных волн (u < 0.5 км/с), наблюдаемую в ряде работ, например [3]. Для учета этой особенности необходимы соответствующие экспериментальные данные и их учет в зависимости холодного давления от плотности.

Построенная ударная адиабата использовалась для вычисления массовой скорости за фронтом отраженной от стальной преграды ударной волны. Полученные данные о двукратном сжатии приведены на рис. 6 в (P,ρ) -  координатах (давление - плотность).

Одинаковыми значками отмечены начальные и конечные состояния на адиабатах. Тонкой линией проведена изотерма давления для начальной температуры. Как следует из рисунка, точки, соответствующие  состоянию за отраженной волной, лежат ниже этой кривой даже с учетом погрешности эксперимента. По мнению авторов это свидетельствует о наличии неучтённой при интерпретации полученных данных систематической погрешности, связанной с нестационарностью течения за фронтом ударной волны. Более корректная обработка полученных результатов требует дополнительных исследований.

Рисунок 6. Вторичное сжатие в отраженной волне.

Выводы. По результатам рентгенографических измерений с использованием синхротронного излучения определена ударная адиабата не реагирующего ВВ на основе пластифицированного ТАТБ в диапазоне массовой скорости 0.4-1 км/с. По полученным данным определены параметры уравнения состояния в форме Ми-Грюнайзена. Определен диапазон применимости построенного уравнения состояния и ограничения на возможность его экстраполяции в области более слабых и сильных ударных волн. Корректная трактовка экспериментальных результатов по двойному ударному сжатию требует дополнительных исследований.

Список литературы

- К.А. Тен, Э.Р. Прууэл, А.О. Кашкаров, Л.А. Лукьянчиков, Л.А. Мержиевский, Ю.А. Аминов, Е.Б. Смирнов, А.К. Музыря, О.В. Костицын. Исследование ударно-волновых переходных процессов во взрывчатых веществах с помощью синхротронного излучения. Известия РАН. Серия физическая, 2013, том 77, № 2, с. 256-258.

- В. М. Титов, Э.Р. Прууэл, К.А. Тен, Л.А. Лукьянчиков, Л.А. Мержиевский, Б.П. Толочко, В.В. Жуланов, Л.И. Шехтман. Опыт применения синхротронного излучения для исследования детонационных процессов. Физика горения и взрыва, 2011, N 6. С 3--15.

- К.Ф. Гребенкин, А.Л. Жеребцов, В.В. Попова, М.В. Тараник. Термическое уравнение состояния пластифицированного ТАТБ. Доклады Забабахинских научных чтений (ЗНЧ) - ЗНЧ-2003. Электронная версия. http://www.vniitf.ru/rig/konfer/7zst/reports/s2/s-2.htm

- Олинджер Б., Кейди Г. Ударная сжимаемость тэна, ТАТБ, СО2 и Н2O при давлениях до 10 ГПа. // В сб. Детонация и взрывчатые вещества.  М.: Мир, 1981.  C. 203-219.

- А. Л. Жеребцов, К. Ф. Гребёнкин, С. К. Царенкова, А. С. Шнитко. Моделирование неидеальной детонации гетерогенных ВВ с отрицательным кислородным балансом. Доклады Забабахинских научных чтений (ЗНЧ) - ЗНЧ-2010. Электронная версия. http://www.vniitf.ru/index.php/2009-04-02-05-19-44/2009-04-02-05-20-16/2010-08-19-11-17-56/102--2010/592--2010